## Slide 1
陈霆熙
半导体中的缺陷计算

## Slide 2
主要内容
半导体及缺陷介绍
缺陷计算相关理论
缺陷计算实践
缺陷计算的发展

## Slide 3
第一节
半导体及缺陷介绍
半导体材料
半导体中的缺陷
缺陷种类

## Slide 4
半导体材料—人类科技发展
Time (year)
信息时代
半导体照
明时代
清洁
能源
2020
2010
AlGaN
紫外激光器
InGaN大功率LED
GaN基第三代半导体
1990
InGaN蓝光激光器 InGaN基发光二极管
太赫兹源-GaAs基 量子级联激光器
射频器件
-GaN基HEMT
射频器件
GaAs基第二代半导体
-GaAs基HEMT
GaAs基探测器
1970
Si探测器 Si太阳能电池
GaAs基太阳能电池
GaAs基发光二极管
信息时代
Si基第一代半导体
1940
Si晶体管
Visible
X ray UV
Infrared Microwave Radio wave
10
-9
10
-8
10
-7
10
-6
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
2
10
3

## Slide 5
半导体中的缺陷

## Slide 6
缺陷种类

## Slide 7
第二节
缺陷计算相关理论
缺陷的电子结构
形成能与跃迁能级
位形坐标与光学转变能级
载流子浓度与费米能级针扎

## Slide 8
缺陷的电子结构

## Slide 9
缺陷形成能
在理论计算中，缺陷形成能可表示为：
 | 缺陷超胞的能量
 | 完美超胞的能量
 | 元素化学势
 | 相关元素稳定单质的能量
 | 形成缺陷时移除或者添加的原子数目
 | 费米能级
 | 完美超胞的价带顶
 | 缺陷超胞的能量
 | 完美超胞的能量
 | 元素化学势
 | 相关元素稳定单质的能量
 | 形成缺陷时移除或者添加的原子数目
 | 费米能级
 | 完美超胞的价带顶

## Slide 10
化学势计算
化学势的确定需要通过考虑不同的竞争物种来建立线性规划方程，并进行求解

## Slide 11
化学势计算
https://github.com/jbuckeridge/cplap

## Slide 12
跃迁能级
跃迁能级，又称为离化能，与实验中用Hall测量或DLTS等方法测得的数值相对应，定义为：
实际的计算中，若选择的体系比较大，则可以直接用上面的公式，因为对足够大的体系BZ内的所有的点都折叠到Gamma点。
受计算条件的限制，一般都对小的supercell，此时对施受主离化能的计算可以采用更方便的公式
其中， 和是同一种缺陷的两种不同的带电状态

## Slide 13
跃迁能级矫正
通过G点与芯能级来对跃迁能级进行矫正
受主缺陷
施主缺陷
alignment
-

## Slide 14
形成能示例

## Slide 15
缺陷的复合过程

## Slide 16
位形坐标模型

## Slide 17
光学转变能级

## Slide 18
经典马库斯理论

## Slide 19
费米能级针扎

## Slide 20
缺陷浓度
Nsite: the density of possible sites on the defect form
gq: the degeneracy facto
kB: Boltzmann constant
T: the temperature
n0: the density of free electron carriers
p0: the density of free hole carriers
NC: the effective density of states at the conduction band edges
NV: the effective density of states at the valence band edges
举例-VTa
Nsite = 32/(Volumnsuper*(E-24))
gp = 1
NC = ITDOSCB/ Volumnsuper*(E-24))
NV = ITDOSVB/ Volumnsuper*(E-24))
载流子浓度

## Slide 21
第三节
缺陷计算实践
缺陷结构的搭建
化学势的计算
形成能与跃迁能级的计算

## Slide 22
缺陷结构的搭建
Material studio
Build-symmetry-supercell
VASP
Relax-cp CONTCAR POSCAR
VESTA
Edit-Edit Data-Unit Cell-Transformation
Material studio
Delete
VESTA
Edit-Edit Data-Structure Parameters

## Slide 23
缺陷结构的优化
原胞的优化
优化晶格与原子
ISIF = 3
超胞的优化
优化原子
ISIF = 2
缺陷的优化
优化原子
ISIF = 2
NELECT = NELECTsupercell±q
Example
对于VN缺陷，不加电子，grep NELECT OUTCAR，得到NELECT=691
考虑q=+1、+2、+3的情况，则NELECT分别为690、689、688

## Slide 24
化学势
点 | O | N | Ta
A | -3.057 | 0 | -3.211
B | -2.887 | 0 | -3.381
C | -4.027 | -1.460 | -0.781
D | -4.027 | -1.708 | -0.532
化学势的计算

## Slide 25
自洽计算
中性条件下的缺陷体系的能量
1、POSCAR、POTCAR、INCAR与普通的自洽计算一样
2、cp ../static/IBZKPT KPOINTS 将普通自洽计算得到的IBZKPT复制成KPOINTS
3、vi KPOINTS 将gamma点加入其第一行，修改上面的数值（4+1）

## Slide 26
自洽计算
中性条件缺陷体系的本征值
grep TOTEN OUTCAR
中性条件缺陷体系原子的1s轨道能量
grep 1s OUTCAR
纯体系的VBM对应的本征值
more EIGENVAL
纯体系原子的1s轨道能量
grep 1s OUTCAR
电离的缺陷体系的能量
grep TOTEN OUTCAR
中性条件缺陷体系的能量
grep TOTEN OUTCAR
中性条件缺陷体系的本征值
more EIGENVAL

## Slide 27
形成能计算
对于中性条件下的VN缺陷，可表示成：
通过上述的计算，我们可以得到：
=-815.587
=-826.945
= -8.317
对于，如果是在富N环境下，则有： =0
从而得到富N环境下的的形成能： =-815.587-（-826.945）+（-8.317）+0=3.04 eV
这意味着要想在富N环境下形成，需要3.04eV的能量。

## Slide 28
电离能计算
对于带电条件下的VN缺陷，可表示成：
通过上述的计算，我们可以得到：
=5.941
=-500.188
=4.546
= -500.131
电离出一个电子时，q=+1，则有：
=-822.433
=-815.587
=5.949
计算得到： V

## Slide 29
缺陷复合体的构建及计算
温度对形成能、电离能的影响
光照对形成能、电离能的影响
非绝热载流子动力学计算
应变对形成能、电离能的影响
半导体合金化固溶体中的缺陷
缺陷计算新的发展
a
b
c
d
e
f

## Slide 30
陈霆熙
END